| СОГЛАСОВАНО Директор департамента сварочных материалов по России и СНГ _______________ А.Б. Беликов |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ЭСАБ» _______________ К.Г. Горбач |
| --- | --- | --- |

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ

МАРКИ Св-08Г2С

ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА

В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ И ПОД ФЛЮСОМ

Дата введения  01.09.2015			      Срок действия: без ограничения

Держатель подлинника – ООО «ЭСАБ»

| СОГЛАСОВАНО Ведущий специалист отдела сварочных материалов ООО «ЭСАБ» _______________ С.В. Чамов |  | РАЗРАБОТАЛ Региональный менеджер по системе качества и оптимизации производства _______________ О.В. Бублик |
| --- | --- | --- |

Москва  –  Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область распространения ТУ | 3 |
| 2. | Область применения проволоки | 3 |
| 3. | Классификация и порядок подтверждения класса | 5 |
| 4. | Технические требования | 8 |
| 5. | Требования безопасности и охрана окружающей среды | 11 |
| 6. | Правила формирования партий и приемка партий продукции | 11 |
| 7. | Методы контроля и испытаний | 14 |
| 8. | Упаковка и маркировка | 15 |
| 9. | Хранение и транспортировка | 20 |
| 10. | Указания по применению | 21 |
| 11. | Гарантии изготовителя | 24 |
| 12. | Перечень ссылочных документов | 25 |

- ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУ

Настоящие технические условия распространяются на стальную сварочную проволоку марки Св-08Г2С, сплошного сечения с омедненной поверхностью, выпускаемую на заводе ООО «ЭСАБ Тюмень», входящем в группу предприятий «ЭСАБ» (Россия).

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОЛОКИ

Проволока Св-08Г2С предназначена для сварки/наплавки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса и арматурных сталей класса А240 и А300.

Проволока Св-08Г2С предназначена

- для сварки/наплавки указанных сталей плавящимся электродом в сварочных смесях, классифицируемых по ГОСТ Р ИСО 14175-2010 (ISO 14175: 2008) как М21 (Ar + 15…25% CO2) и С1 (100% CO2),

- для аргонодуговой сварки/наплавки указанных сталей плавящимся и неплавящимся электродом в сварочных смесях, классифицируемых по ГОСТ Р ИСО 14175-2010 (ISO 14175: 2008) как I1 (100% Ar),

- для автоматической сварки/наплавки указанных сталей под флюсом (тестовым флюсом является OK Flux 10.71).

  - Область применения проволоки с указанием групп материалов

| Вид сварочного материала – Св-08Г2С |  |
| --- | --- |
| Пс | Проволока сплошного сечения стальная легированная |
| Группы свариваемых материалов НАКС |  |
| 1 | Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа |
| 2 | Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с минимальным пределом текучести свыше 360 МПа не более 500 МПа (К55 - К60) |
| 29 | Арматурные стали железобетонных конструкций |

  - Область применения проволоки с указанием способов сварки/наплавки НАКС

| МП (МПН) | Механизированная сварка/наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и в смесях |
| --- | --- |
| МАДП (МАДПН) | Механизированная аргонодуговая сварка/наплавка плавящимся электродом |
| ААД (ААДН) | Автоматическая аргонодуговая сварка/наплавка неплавящимся электродом |
| ААДП (ААДПН) | Автоматическая аргонодуговая сварка/наплавка плавящимся электродом |
| РАД (РАДН) | Ручная аргонодуговая сварка/наплавка неплавящимся электродом |
| АФ (АФПН) | Автоматическая сварка/наплавка проволочным электродом под флюсом |

  - Область применения проволоки с указанием групп технических устройств НАКС

| ГДО | Горнодобывающее оборудование |
| --- | --- |
| ГО | Газовое оборудование |
| КО | Котельное оборудование |
| КСМ | Конструкции стальных мостов |
| МО | Металлургическое оборудование |
| НГДО | Нефтегазодобывающее оборудование |
| ОТОГ | Оборудование для транспортировки опасных грузов |
| ОХНВП | Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств |
| ПТО | Подъемно-транспортное оборудование |
| СК | Строительные конструкции |

Область применения сварочных материалов действительна при наличии свидетельств об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03, выдаваемых Национальным агентством контроля и сварки (НАКС). Срок действия свидетельств – 3 года.

- КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГОСТ и РС, ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

В данном ТУ приведена классификация проволоки Св-08Г2С производства ЭСАБ на соответствие:

- ГОСТ 2246-70,

- Правилам Регистра Судоходства (по наплавленному металлу).

Требования классификации задают необходимый минимум для исполнения; изготовитель оставляет за собой право ужесточать требования к продукции.

  - Классификация проволоки согласно ГОСТ 2246-70

Пример полного обозначения согласно ГОСТ 2246-70 на упаковке и в документах:

Проволока 1,2* Св-08Г2С - О ГОСТ 2246-70

Значение символов раскрыто в таблице ниже.

| ГОСТ 2246-70 | Стандарт, согласно которому проводится классификация |  |
| --- | --- | --- |
| 1,2* | Номинальный диаметр проволоки в мм (*в рассматриваемом примере проволока с диаметром 1,2 мм; выпускается проволока нескольких диаметров, см. разд. 4.1) |  |
| Св | Сокращение для сварочной проволоки в марке материала |  |
| О | Проволока с омедненной поверхностью |  |
| 08 | Среднее содержание углерода в стали 0,08 %, приблизительно |  |
| Г2 | Среднее содержание марганца в стали 2 %, приблизительно |  |
| С | Среднее содержание кремния в стали 1 %, приблизительно |  |
| В соответствии с табл.2 стандарта регламентирован следующий химический состав проволоки Св-08Г2С: - C – 0,05 - 0,11 %, - Si – 0,70 - 0,95 %, - Mn – 1,80 - 2,10 %, - P – не более 0,030 %, - S – не более 0,025 %, - Cr – не более 0,20 %, - Ni – не более 0,25 %. |  | В соответствии с п.3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16 стандарта дополнительно ограничено содержание следующих элементов: - As – не более 0,08 %, - Al – не более 0,05 %, - Mo – не более 0,15 %, - Ti – не более 0,04%, - V – не более 0,05%, - N – не более 0,010%. |
| В соответствии с табл.7 стандарта регламентировано сопротивление разрыву легированной проволоки: - 882 – 1323 МПа для проволоки с диаметром 0,8 – 1,5 мм, - 882 – 1274 МПа для проволоки с диаметром 1,6 мм. |  |  |

Освидетельствование независимыми организациями.

Подтверждение соответствия

Сертификат соответствия ГОСТ Р, оформляемый на основании положительного результата инспекционного контроля организацией – обладателем аттестата аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации подтверждает соответствие проволоки требованиям ГОСТ 2246-70, указанным выше. Сертификат соответствия ГОСТ Р действителен в течение 3-х лет.

  - Классификация согласно РС

Согласно п.4.1.2.2 ч.XIV Правил классификации и постройки морских судов Российского Морского Регистра Судоходства, проволока Св-08Г2С по свойствам наплавленного металла, полученного при сварке в сочетании с защитными газами групп С1 (100% СО2) и М21 (Ar + 15-25% СО2), должна соответствовать категории 3YMS в обоих случаях.

Механические свойства наплавленного металла, полученного с применением сварочного материала категории 3YMS должны соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже:

| Испытания на статическое растяжение |  |
| --- | --- |
| Верхний предел текучести Re, МПа, минимум | 375 |
| Временное сопротивление Rm, МПа, минимум | 490 - 660 |
| Относительное удлинение A5, %, минимум | 22 |
| Относительное сужение Z, %, минимум | 45 |
| Работа удара KV при испытании на ударный изгиб |  |
| Температура испытаний, °С | - 20 |
| Минимальное среднее значение для трех образцов, Дж, минимум | 47 |

Механические свойства сварных соединений, выполненных сварочным материалом категории 3YMS в четырех пространственных положениях (PA, PF, PE, PC), согласно требованиям РС, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже:

| Испытания на статические растяжение и изгиб |  |
| --- | --- |
| Временное сопротивление Rm, МПа, минимум | 490 |
| Угол загиба до появления первой трещины, град., минимум | 120 |
| Работа удара KV при испытании на ударный изгиб |  |
| Температура испытаний, °С | - 20 |
| Для нижнего, горизонтального и потолочного положений, Дж, минимум | 47 |
| Для вертикального положения, Дж, минимум | 34 |

Первоначальное одобрение – получение СОСМ

Процедура одобрения осуществляется в соответствии с требованиями п. 4.1.3 ч. XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов. Указанные механические свойства наплавленного металла и сварных соединений, выполненных в четырех пространственных положениях (PA, PF, PE, PC) на соответствие сварочного материала категории 3YMS должны быть обеспечены в процессе первоначального освидетельствования и испытаний сварочных материалов по специальной программе сертификационных испытаний, составленной с учетом требований разделов 4.1, 4.2, 4.5 ч.XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов. В программу испытаний включены также испытания по определению стойкости сварного соединения к образованию горячих трещин.

Подтверждение соответствия

Ежегодные освидетельствования и испытания осуществляются в соответствии с требованиями п. 4.1.5 ч. XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов. Указанные механические свойства наплавленного металла на соответствие сварочного материала категории 3YMS должны быть обеспечены при выполнении ежегодной процедуры с учетом требований разделов 4.1, 4.2, 4.5 ч.XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

Отбор образцов

Отбор образцов для получения одобрения и в процессе ежегодных освидетельствований и испытаний осуществляется в соответствии с пунктом 5.4.1.5 ч.III Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Диаметр проволоки

Проволока изготавливаются четырех диаметров. Предельное отклонение на все диаметры – минус 0,04 мм. Пределы на диаметры указаны в таблице

| Номинальный диаметр, мм | Фактический диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мин. | Макс. |
| 0,8 | 0,76 | 0,80 |
| 1,0 | 0,96 | 1,00 |
| 1,2 | 1,16 | 1,20 |
| 1,6 | 1,56 | 1,60 |

Овальность проволоки не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.

  - Качество поверхности проволоки

Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, лишенной дефектов, видимых невооружённым глазом. Единичные пороки не превышают ¼ предельного отклонения по диаметру. Данное определение соответствует требованиям к «улучшенной поверхности» по ГОСТ 2246-70. Следы ржавчины и осадок химикатов на проволоке не допускаются.

На проволоку должно быть нанесено медное покрытие. Покрытие должно быть сплошным и иметь однородный цвет. Толщина медного покрытия ограничена допуском 0,15 – 0,40 мкм. Не допускаются такие дефекты как отслаивание покрытия и участки проволоки, не покрытые слоем меди.

  - Качество намотки

Намотка проволоки в каждой кассете должна быть рядной, плотной и послойной: проволока в каждом слое укладывается плотно виток к витку и без перегибов. Проволока наматывается на каждую кассету одним отрезком. Допускается контактная стыковая сварка отдельных кусков проволоки одной плавки в одной кассете. Требования к диаметру в местах контактной сварки и требования к качеству покрытия в местах контактной сварки не отличаются от требований к проволоке в целом.

Концы проволоки на кассетах должны быть надежно закреплены и легко находимы. Вес нетто проволоки на кассете приведен в разделе 8.

  - Требования к «равновесности» проволоки

Проволока должна обладать комплексом физико-механических свойств, обеспечивающих ее равномерную подачу без рывков, и закручивания в форме спирали при выходе из наконечника. Равномерность механических свойств по длине проволоки принято называть «равновесностью».

«Равновесность» обеспечивается контролем параметров проволоки, отмотанной и отрезанной от кассеты готовой продукции, и принявшей форму петли после свободного падения на плоскость с гладкой поверхностью:

- Диаметр петли наибольший – 1,20 м,

- Диаметр петли наименьший – 0,70 м,

- Раскрытие спирали – подъем одного конца проволоки над опорной плоскостью – не более 25 мм.

  - Требования к химическому составу проволоки

| Химический элемент | C | Si | Mn* | P | S | As | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное содержание,% | 0,05 | 0,70 | 1,80 | - | - | - | - |
| Максимальное содержание,% | 0,11 | 0,95 | 1,90 | 0,030 | 0,025 | 0,08 | 0,01 |

| Химический элемент | Cr | Ni | Mo | Ti** | Al | V | Cu*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное содержание,% | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальное содержание,% | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |

* с согласия потребителя допускается в проволоке диаметром до 1,2 мм включительно массовая доля марганца 1,65 - 1,90 %,

** суммарное содержание Ti + Zr – 0,02 - 0,30 %,

*** указано предельное содержание меди в исходной проволоке без учета омеднения поверхности.

  - Требования к прочности проволоки на разрыв

| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, МПа |
| --- | --- |
| 0,8 – 1,2 | 882 – 1323 |
| 1,6 | 882 – 1274 |

Отклонение временного сопротивления в одной кассете (катушке) проволоки диаметром 1,6 мм не должно превышать 98 МПа.

  - Уровень сварочно-технологических свойств

Сварочно-технологические свойства проволоки испытываются и оцениваются в соответствии с требованиями РД 03-613-03, раздел 5.5. Показатели сварочных свойств, оцениваемые по дифференциальному методу (таблица 20 РД 03-613-03), приводятся к среднему баллу. Цель – средний балл после округления не ниже 4.

  - Требования к механическим свойствам наплавленного металла

4.8.1	Требования к механическим свойствам металла, наплавленного способами МПН(МП), ААДН(ААД), ААДПН(ААДП), РАДН(РАД)

Механические свойства металла, наплавленного плавящимся и неплавящимся электродом в активных и инертных защитных газах, должны удовлетворять требованиям, приведенным ниже.

4.8.1A	Испытания на статическое растяжение:

| Временное сопротивление Rm, МПа | 490 - 660 |
| --- | --- |
| Предел текучести Re, МПа, мин. | 375 |
| Относительное удлинение A5 (L0 – 5d), %, мин. | 22 |
| Относительное сужение Z, %, мин. | 45 |

4.8.1B	Испытания на ударный изгиб (надрез «V»):

| Температура испытаний, °С | Работа удара КV, Дж, мин. | Ударная вязкость KCV, Дж/см2, мин. |
| --- | --- | --- |
| - 20 | 47 | 59 |

4.8.1C	Испытания на ударный изгиб (надрез «U»):

| Температура испытаний, °С | Работа удара KU, Дж, мин. | Ударная вязкость KCU, Дж/см2, мин. |
| --- | --- | --- |
| - 60 | 34 | 43 |

4.8.2	Требования к механическим свойствам металла, наплавленного способом АФН (АФ)

Механические свойства металла, наплавленного сочетанием проволоки с тестовым флюсом OK Flux 10.71, должны удовлетворять требованиям, приведенным ниже.

4.8.2A	Испытания на статическое растяжение:

| Временное сопротивление Rm, МПа, мин. | 530 |
| --- | --- |
| Предел текучести Re, МПа, мин. | 460 |
| Относительное удлинение A5 (L0 – 5d), %, мин. | 20 |
| Относительное сужение Z, %, мин. | 45 |

4.8.2B	Испытания на ударный изгиб (надрез «V»):

| Температура испытаний, °С | Работа удара КV, Дж, мин. | Ударная вязкость KCV, Дж/см2, мин. |
| --- | --- | --- |
| - 20 | 47 | 59 |

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Паспорт безопасности

Информация о физических, химических, токсикологических свойствах сварочного материала, идентификация факторов опасности, требования и рекомендации по безопасному хранению и использованию материала по назначению, меры пожарной безопасности, меры первой помощи, правовая и прочая информация приведены в Паспорте Безопасности на сварочную проволоку, отвечающем требованиям регламента ЕС 1907/2006, ISO 11014-1, ANSI Z400.1, ГОСТ Р 12.1.052.

  - Экологическая информация и условия утилизации

Экологическая информация и условия утилизации приведены в Паспорте Безопасности на сварочную проволоку.

  - Требования к организации работ

Требования к организации работ, включая требования к персоналу, определены применимым законодательством РФ, отраслевыми правилами и внутренними регламентами организаций, проводящих работы с использованием сварочной проволоки и источников напряжения для электродуговой сварки.

- ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИЙ И ПРИЕМКА ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ

  - Правила формирования партий

Омедненная проволока Св-08Г2С поставляется партиями. Каждая партия должна состоять из проволоки одной плавки и одного диаметра.

  - Присвоение номера партии

Номер партии открывается в начале производства и прослеживается вплоть до упаковки и маркировки коробок с готовой продукцией.

Номер партии содержит 12 символов, где:

- первый и второй символ – буквенные символы завода-изготовителя,

- третий символ (цифра) – год изготовления,

- четвертый и пятый символ (цифры) – порядковый номер недели производства,

- шестой символ (цифра) – день недели,

- следующие 6 цифр – номер плавки стали, из которой изготовлена проволока.

Пример обозначения номера партии

SAR3308025238 – номер партии проволоки, где:

| SA | символы завода ООО «ЭСАБ Тюмень» |
| --- | --- |
| R | 2017 год; и так далее в алфавитном порядке: «S» - 2018, «T» - 2019 и т.д. |
| 33 | Порядковый номер недели 33 |
| 08 | Номинальный диаметр 0,8 мм («10» - 1,0 мм, «12» - 1,2 мм, «16» - 1,6 мм) |
| 025238 | Номер плавки стали |

  - Приемочные показатели для каждой партии проволоки

При приемке готовых партий проволоки каждая партия должна быть проверена по следующим показателям:

- соответствие диаметра и овальности,

- качество поверхности,

- качество укладки проволоки в кассетах,

- «равновесность» проволоки,

- химический состав проволоки,

- прочность проволоки на разрыв,

- уровень сварочно-технологических свойств,

- качество упаковки, соответствие маркировки.

Химические и механические свойства наплавленного металла проверяются по требованию заказчика и при проведении ежегодных классификационных испытаний.

Другие требования раздела 4 обеспечиваются контролем продукции в процессе производства.

  - Отбор образцов для испытаний и приемки партии проволоки

Для проверки соответствия требованиям раздела 4 настоящих ТУ из каждой партии отбираются образцы в следующих количествах:

- соответствие диаметра и овальности – не менее 2 образцов от каждой партии проволоки,

- состояние поверхности – не менее 2 образцов от каждой партии проволоки,

- качество укладки проволоки – визуальный контроль не менее 2 упаковок от каждой партии с контролем рядности и плотности намотки, отсутствия распушенности,

- «равновесность» (спиральность) проволоки – не менее 2 образцов от каждой партии,

- толщина (относительная масса) медного покрытия – не менее 2 образцов от каждой партии,

- химический состав проволоки регулярно контролируется на образцах исходной проволоки – не менее 1 образца от каждой плавки; результаты сличаются с сертификатом поставщика,

- прочность проволоки на разрыв – не менее 1 образца от каждой партии,

- уровень сварочно-технологических свойств для проверки соответствия проволоки требованиям п. 4.7 настоящих ТУ – не менее 1 образца на кассете от каждой партии,

- качество упаковки, соответствие маркировки – не менее 1 номенклатурной единицы от каждой партии.

  - Приемочный уровень качества

Дефектность по п.4.1 настоящих ТУ не допускается.

Приемочный уровень по п.4.2-4.3 – не более 1 дефекта на 100 единиц продукции.

Дефектность по п.4.4-4.6 не допускается.

Показатели сварочных свойств (п.4.7), оцениваемые по дифференциальному методу (таблица 20 РД 03-613-03), должны давать после округления средний балл не ниже 4.

Дефектность по п.4.8 не допускается.

  - Повторные испытания

При получении неудовлетворительного результата по любому из показателей, перечисленных в п.6.4, делается отбор удвоенного количества образцов, после чего осуществляются повторные измерения/испытания продукции. В этом случае для оценки соответствия механических свойств наплавленного металла требованиям (ежегодные испытания, п.4.7) изготавливается двойной комплект образцов наплавленного металла.

Результаты повторных измерений/испытаний соответствующей партии являются окончательными.

  - Сертификат испытаний (сертификат качества)

Каждая партия проволоки, принятая на склад готовой продукции, сопровождается сертификатом испытаний по форме EN10204-3.1, удостоверяющим соответствие химического состава проволоки требованиям настоящих технических условий.

В сертификатах указывают:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя,

- марку проволоки,

- номинальный диаметр проволоки,

- артикул,

- номер партии,

- классификация с указанием стандартов, которым она соответствует,

- номер технических условий на продукцию, ГОСТ 2246-70,

- фактический химический состав проволоки,

- фактические значения прочности проволоки при статическом растяжении.

К сертификату фактических испытаний по форме EN10204-3.1 прилагается сертификат по форме EN10204-2.2, в котором приводятся типичные значения при испытании механических характеристик наплавленного металла.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ

  - Контроль диаметра

Диаметр проволоки определяется микрометром или лазерным толщиномером с абсолютной погрешностью не более 0,005 мм.

  - Контроль качества поверхности

Качество поверхности проволоки подлежит визуальной оценке без применения увеличительных приборов при освещенности не менее 300 Лк.

  - Контроль качества укладки в кассете

Плотность и рядность укладки проволоки подлежат визуальной оценке без применения увеличительных приборов при освещенности не менее 300 Лк.

  - Контроль параметров «равновесности»

Все размеры для оценки «равновесности» измеряется при помощи металлической рулетки по ГОСТ 7502.

  - Исследование химического состава проволоки

Содержание химических элементов в проволоке определяется следующими методами:

-	углерод и сера – оптико-эмиссионным или инфракрасно-абсорбционным спектральным методом с относительной погрешностью не более 10%,

-	кремний, марганец – оптико-эмиссионным или рентгенофлуоресцентным спектральным методом, или методами химического анализа с относительной погрешностью не более 5%,

-	фосфор и другие элементы - оптико-эмиссионным или рентгенофлуоресцентным спектральным методом, или методами химического анализа с относительной погрешностью не более 10%,

-	азот – по ГОСТ 12359-81 с относительной погрешностью не более 20%.

  - Испытания проволоки на статическое растяжение

Испытания проволоки на растяжение для определения временного сопротивления разрыву проводят по ГОСТ 10446-80.

  - Испытания сварочно-технологических свойств

Испытания сварочно-технологических свойств проводят в соответствии с методикой, описанной в РД 03-613-03, раздел 5.5.

Сварочно-технологические свойства подлежат экспертной оценке в процессе сварки стыковых и тавровых образцов в вертикальном и нижнем положениях. По окончании сварки проводится визуальная оценка результата без применения увеличительных приборов.

  - Испытания механических свойств наплавленного металла

Технология сварки стальной пластины и разметка вырезаемых из нее образцов наплавленного металла выполняются согласно требованиям РД 03-613-03, ГОСТ 6996-66.

  - Химический состав наплавленного металла

Технология наплавки выдерживается согласно требованиям ISO 14341:2010, ГОСТ 6996-66.

Используются методы анализа химических элементов, приведенные в разделе 7.5.

- УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

  - Виды упаковки

Проволока поставляется с использованием следующих видов упаковки:

- на катушках по 5 кг, уложенных в пластиковые пакеты и картонные коробки,

- на кассетах по 15 и 18 кг, уложенных в пластиковые пакеты и картонные коробки,

- с использованием бескаркасной упаковки «Марафон» (Marathon Pac) по 250 и 475 кг.

  - Кассеты для проволоки

Для намотки проволоки используются кассеты двух типов:

- пластиковые катушки D200 для намотки проволоки по 5 кг,

- каркасные кассеты KS300 для намотки проволоки по 15 и 18 кг.

  - Кассеты пластиковые D200 – основные параметры

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Номинальная масса нетто проволоки на кассете, кг | Наружный диаметр кассеты, мм | Номинальная ширина кассеты, мм | Номинальный диаметр установочного гнезда, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 5 | 200 | 55 | 51 |
| 1,0 |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |

  - Кассеты каркасные KS300 – основные параметры

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Номинальная масса нетто проволоки на кассете, кг | Наружный диаметр кассеты, мм | Номинальная ширина кассеты, мм | Номинальный диаметр установочного гнезда, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 15 | 300 | 100 | 51 |
| 1,0 | 18 |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |

  - Картонные коробки для кассет

| Тип кассеты | Номинальная масса нетто проволоки на кассете, кг | Габаритные размеры коробки, мм |
| --- | --- | --- |
| D200 | 5 | 205 х 205 х 60 |
| KS300 | 15 - 18 | 305 х 305 х 105 |

  - Картонные барабаны «Марафон» (Marathon Pac)

| Тип барабана | Номинальная масса нетто проволоки в барабане, кг | Габаритные размеры восьмиугольного барабана, мм |
| --- | --- | --- |
| MP 250 | 250 | 530 х 530 х 830 |
| MP 475 | 475 | 600 х 600 х 950 |

  - Требования к информации на упаковке

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53689 на коробках в поле для этикетки приводится следующая информация:

- логотип ESAB и наименование завода-изготовителя,

- торговая марка проволоки со ссылкой на ГОСТ 2246,

- номинальный диаметр проволоки по ГОСТ 2246,

- артикул,

- номер партии (включающий номер плавки),

- номинальная масса нетто,

- классификация проволоки согласно ГОСТ 2246, EN ISO 14341,

- классификация наплавленного металла согласно EN ISO 14341,

- одобрения НАКС и РС с указанием категории сварочного материала,

- информация по безопасному обращению и охране здоровья,

- номер технических условий на продукцию.

  - Требования к оформлению коробок

Цвет коробок – золотистый с черными полосами-проволоками и логотипом ESAB, образец цвета – в соответствии с руководством «VISUAL IDENTITY GUIDE».

Две боковые грани коробки несут на себе логотип ESAB и сведения о сертификации системы менеджмента качества, пропорции – в соответствии с руководством «VISUAL IDENTITY GUIDE».

Одна из боковых граней коробки снабжается полем для этикетки, противоположная – пустая золотистого цвета.

  - Требования к упаковке

    - Требования к кассетам

Сварные проволочные кассеты KS-300 снабжены стандартными гнездами для установки на подающий механизм сварочного аппарата. Каркасные перегородки и стенки кассет обладают достаточной жесткостью для компенсации натяжения плотно намотанной виток к витку проволоки. До установки под намотку проволоки кассеты подвергаются входному контролю с целью отбраковки деформированных кассет и исключения риска появления каркасов с вмятинами и заусенцами, способными повредить медную поверхность проволоки и полиэтиленовые чехлы.

    - Требования к проволоке на кассете

Проволока наматывается плотно, виток к витку, без пропусков в рядах и слоях. Концы проволоки должны быть легко находимы и надежно закреплены на кассете во избежание ослабления натяжения или разматывания мотка. На кассету крепится бумажный ярлык с маркировкой для обеспечения идентификации.

    - Требования к полиэтилену

Каждая кассета до помещения в картонную коробку защищается чехлом из полиэтилена 0,1 мм. Полиэтиленовый чехол, после размещения в нем кассеты с проволокой, снабжается пакетом силикагеля, и его края свариваются для предотвращения прямого воздействия на проволоку влажного воздуха.

    - Требования к картону

Коробки и короба изготавливаются из гофрированного картона толщиной 1,5-3 мм, что достаточно для защиты проволоки от сотрясения при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Влажность картона, измеренная при 105°С, не должна превышать значения 12%.

Коробки поставляются плоскими, формирование их осуществляется перед упаковкой кассет с проволокой. В состоянии поставки с двух сторон коробки открыты и снабжены картонными клапанами, которые предназначены для закрытия и открытия коробок вручную. Клапана коробок снабжены картонными фиксаторами для предотвращения самопроизвольного открытия во время хранения и транспортировки проволоки.

Картонные барабаны Marathon Pac изготавливаются из гофрированного картона большей толщины, она включают внутреннюю и внешнюю восьмигранную заготовку; в районе отверстий для выхода петли ременного стропа на внешней заготовке имеется с двух сторон усиление из картонных накладок. Картонные барабаны поставляются плоскими, для перевода в рабочее положение требуется сформировать каждый барабан в форме восьмигранной трубы. Силовое донышко, воспринимающее давление от груза 250-500 кг проволоки, изготовлено из трехслойного картона, оно помещается между днищевой частью внутреннего и внешнего короба. Ременной строп подхватывает силовое донышко снизу, он пропускается между внутренним и внешним восьмигранным барабаном, петли ременного стропа выпущены через прорези внешнего картона с двух сторон. Для выхода проволоки без образования петель используется специальная каркасная рамка. В комплект поставки входит картонная крышка на два барабана.

  - Требования к транспортной упаковке

Для обеспечения транспортных и складских операций формируется груз из коробок с проволокой на деревянных паллетах с размером настила 800х1200 мм. На такие же паллеты устанавливается по 2 барабана «Марафон».

Опорные бруски обеспечивают просвет между полом и настилом 100 мм.

Коробки с проволокой на паллетах имеют дополнительную защиту от пыли, атмосферных осадков и динамических нагрузок в процессе транспортировки:

- снизу – донышком из гофрокартона,

- сверху – полиэтиленовой пленкой,

- с боков – стрейч-пленкой, обмотка должна осуществляться с перекрытием всех рядов и верха паллеты.

  - Количество коробок с кассетами D200 на паллетах

На одной паллете 800х1200 мм располагается стандартный груз:

| Номинальный диаметр, мм | Коробок на паллете, шт | Проволоки на паллете, кг |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 150 | 750 |
| 1,0 |  |  |
| 1,2 |  |  |

По согласованию с заказчиком допускается укладка проволоки на паллеты в меньших количествах, чем указано в таблице.

  - Количество коробок с кассетами KS300 на паллетах

На одной паллете 800х1200 мм располагается стандартный груз:

| Номинальный диаметр, мм | Коробок на паллете, шт | Проволоки на паллете, кг |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 56 | 840 |
| 1,0 | 56 | 1008 |
| 1,2 |  |  |
| 1,6 |  |  |

По согласованию с заказчиком допускается укладка проволоки на паллеты в меньших количествах, чем указано в таблице.

  - Проволока в упаковке «Марафон» MP 250 на паллетах

На одной паллете 800х1200 мм располагается стандартный груз:

| Номинальный диаметр, мм | Барабанов на паллете, шт | Проволоки на паллете, кг |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 2 | 400 |
| 1,0 | 2 | 500 |
| 1,2 | 2 | 500 |

  - Проволока в упаковке «Марафон» MP 475 на паллетах

На одной паллете 800х1200 мм располагается стандартный груз:

| Номинальный диаметр, мм | Барабанов на паллете, шт | Проволоки на паллете, кг |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 2 | 950 |
| 1,2 | 2 | 950 |
| 1,6 | 2 | 950 |

  - Маркировка продукции на паллетах

Каждая паллета снабжается упаковочными листами двух видов:

1) – с логотипом, наименованием завода-изготовителя, классификацией по ГОСТ 2246, EN ISO 14341 и информацией для обеспечения прослеживания истории изготовления – кладется на верх паллеты,

2) – упаковочный лист для бокового расположения содержит информацию, дублируемую штрих-кодом; информация зависит от диаметра проволоки, как это показано в таблице ниже:

| Описание / Description | Артикул / Item Number | Номер партии / Lot Number | Количество / Quantity | Вес нетто / Net Weight | Дата / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св-08Г2С 0,8 мм _ 5 кг | 2323084600 | См. п.6.2 | 150 | 750 | Формат ДД/ММ/ГГ |
| Св-08Г2С 1,0 мм _ 5 кг | 2323104600 |  | 150 | 750 |  |
| Св-08Г2С 1,2 мм _ 5 кг | 2323124600 |  | 150 | 750 |  |
| Св-08Г2С 0,8 мм _ 15 кг | 2323086700 | См. п.6.2 | 56 | 840 | Формат ДД/ММ/ГГ |
| Св-08Г2С 1,0 мм _ 18 кг | 2323106710 |  | 56 | 1008 |  |
| Св-08Г2С 1,2 мм _ 18 кг | 2323126710 |  | 56 | 1008 |  |
| Св-08Г2С 1,6 мм _ 18 кг | 2323166710 |  | 56 | 1008 |  |
| Св-08Г2С 0,8 мм _ МР 250 | 2323089300 | См. п.6.2 | 2 | 400 | Формат ДД/ММ/ГГ |
| Св-08Г2С 1,0 мм _ МР 250 | 2323109320 |  | 2 | 500 |  |
| Св-08Г2С 1,2 мм _ МР 250 | 2323129320 |  | 2 | 500 |  |
| Св-08Г2С 1,0 мм _ МР 475 | 2323109400 | См. п.6.2 | 2 | 950 | Формат ДД/ММ/ГГ |
| Св-08Г2С 1,2 мм _ МР 475 | 2323129400 |  | 2 | 950 |  |
| Св-08Г2С 1,6 мм _ МР 475 | 2323169400 |  | 2 | 950 |  |

Способы нанесения информации и закрепления этикеток не должны препятствовать распознаванию штрих-кода при помощи складских считывающих устройств.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  - Условия хранения

Оптимальные условия для хранения проволоки обеспечиваются на сухих закрытых складах с поддержанием температуры не ниже +18°С и относительной влажности воздуха не выше 60%.

Проволока, лишенная заводской упаковки, может быть серьезно повреждена воздействием влаги.

Срок годности сварочной проволоки при соблюдении условий транспортирования и хранения, указанных в разделе 9 настоящих Технических условий, - 3 года с момента изготовления. Каждый год следует осуществлять выборочную проверку качества поверхности остатков проволоки на складе.

  - Условия транспортировки

Транспортировка сварочной проволоки должна осуществляться крытым автомобильным или железнодорожным транспортом, а также в железнодорожных и морских контейнерах.

Паллеты с проволокой при транспортировке автотранспортом, в железнодорожных и морских контейнерах, в железнодорожных вагонах должны устанавливаться плотно друг к другу, при наличии зазоров должно осуществляться раскрепление при помощи досок или бруса.

Не допускается транспортировка паллет, установленных на транспортное средство в 2 яруса или в несколько ярусов.

Внутри складов паллеты со сварочной проволокой перемещаются по одной при помощи вилочных погрузчиков и штабелеров.

Подъем и перемещение проволоки в бескаркасной упаковке «Марафон», при помощи грузоподъемного крана и ременного стропа в составе упаковки, возможен только с использованием специальной траверсы – по одному барабану на траверсе.

- УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

  - Требования к сварочному аппарату и подающему механизму

Рекомендуется использовать сварочный аппарат с подающим механизмом ESAB или иной аппарат с надежным подающим механизмом, обеспечивающим бесперебойную подачу проволоки. Подающие ролики, сварочный кабель и горелка не должны быть изношенными. Наконечник в горелке должен быть рассчитан на длительное воздействие тока и температуры и своевременно заменяться.

Допускается использование сварочного выпрямителя инверторного или полупроводникового типа с жесткой вольтамперной характеристикой, рассчитанного на длительную токовую нагрузку, указанную в п.10.5 – 10.6. Сварочный аппарат должен быть обеспечен приборами контроля сварочного тока и напряжения.

  - Требования к газовой аппаратуре

Газовый баллон, редуктор, манометр и расходомер, газовый шланг, должны быть исправны, манометр поверен. Расходомер должен позволять вести плавную регулировку подачи защитного газа.

  - Требования к защитному газу

Рекомендуется покупать защитный газ у проверенного поставщика, предоставляющего паспорт или сертификат. В случае использования чистого углекислого газа может наблюдаться более высокий уровень брызг, чем при использовании смесей на основе аргона.

  - Требования к подключению

При использовании источника постоянного тока подключение обычно осуществляется по схеме обратной полярности: «+» - на электрод, «-» - на свариваемое изделие.

Однако в конкретных условиях применения может быть выбрана и успешно использоваться прямая полярность.

  - Рекомендуемые параметры сварки углеродистой стали в Ar%+CO2(15-25%), 100% CO2

| Толщина стали, мм | Диаметр проволоки, мм | Скорость подачи проволоки, м/мин | Сварочный ток, А | Напряжение, В | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 – 1,0 | 0,8 | 2,0 – 2,5 | 40 - 55 | 15 - 17 | 14 |
| 1,2 – 1,6 | 0,8 | 3,5 – 4,5 | 105 - 115 | 17 - 20 | 14 |
| 2 – 2,5 | 1,0 | 6,0 – 6,6 | 130 - 140 | 16 - 20 | 16 |
| 3 – 4 | 1,2 | 3,5 – 4,0 | 160 - 170 | 17 - 22 | 18 |
| 5 | 1,2 | 4,1 – 4,5 | 160 - 180 | 17 - 22 | 18 |
| 6 | 1,2 | 4,6 – 5,0 | 180 - 190 | 20 - 23 | 18 |
| 8 | 1,2 | 5,1 – 5,5 | 200 - 210 | 20 - 24 | 18 |
| 10 | 1,2 | 5,6 – 7,0 | 190 - 240 | 20 - 26 | 18 |
| 12 и выше | 1,2 | 8,0 – 10 | 250 - 300 | 24 - 27 | 18 |
| 12 и выше | 1,6 | 3,5 – 12 | 225 - 550 | 28 - 38 | 20 |

  - Рекомендуемые параметры сварки углеродистой стали в сочетании проволоки и флюса

| Толщина стали, мм | Диаметр проволоки, мм | Скорость подачи проволоки, м/мин | Сварочный ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1,6 | 4,0 – 5,0 | 180 - 200 | 25 - 28 |
| 8 | 1,6 | 5,0 – 6,0 | 200 - 300 | 28 - 32 |
| 10 | 1,6 | 6,0 – 8,0 | 300 - 400 | 32 - 36 |
| 12 | 1,6 | 6,0 – 8,0 | 350 - 450 | 34 - 38 |
| 14 и выше | 1,6 | 7,0 – 12 | 400 - 500 | 36 - 40 |

  - Предварительный подогрев

Подогрев применяется при сварке толстостенных деталей при отрицательных температурах и при сварке сталей, склонных к образованию трещин.

Температура подогрева рассчитывается, исходя из марки стали сварной конструкции.

Для сталей категории 1 и 2 в цеховых условиях предварительный подогрев не требуется.

  - Температура между проходами

Температура между проходами влияет на механические свойства сварного соединения, так как оказывает влияние на металлургические процессы, возникающие в процессе солидификации наплавленного металла.

Температуру между проходами рекомендуется выбирать из диапазона – 150+50°С.

  - Дефекты сварных швов и меры для их предотвращения

| Дефект | Причина | Способ предотвращения |
| --- | --- | --- |
| Брызги, поры | Перекрыт или закончился защитный газ Проблема с подачей проволоки Неправильно выбран ток Ветер, сквозняк Длинная дуга Магнитное дутье Несоответствие характеристик сварочного аппарата или его неисправность | Подать защитный газ на горелку Отрегулировать или заменить подающие ролики, заменить наконечник в горелке Уменьшить ток Принять меры к устранению ветра, сквозняка Поддерживать короткую дугу Организовать дополнительные точки подключения массы на изделии для исключения магнитного дутья Использовать исправные аппараты, с приборами контроля тока и напряжения |
| Брызги | Используется углекислый газ в качестве защитного газа | Использовать смесь Ar+CO2 в качестве защитного газа |
| Непровар | Недостаточный ток Недостаточный угол при сварке в разделке Подрез в предыдущем слое | Увеличить ток Увеличить разделку Шлифовальным кругом расширить место с подрезом |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой проволоки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению и использованию сварочной проволоки.

- ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия |
|  | ГОСТ Р ИСО 14175-2010 | Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов |
|  | ГОСТ Р ИСО 15792-1-2009 | Материалы сварочные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 53689-2009 | Материалы сварочные. Технические условия поставки присадочных материалов. Вид продукции, размеры, допуски и маркировка |
|  | ГОСТ Р 12.1.052-97 | Информация о безопасности веществ и материалов (Паспорт безопасности) |
|  | ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
|  | ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
|  | ГОСТ 18895-97 | Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа |
|  | ГОСТ 25616-83 | Источники питания для дуговой сварки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 28033-89 | Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа |
|  | ГОСТ 2.114-95. ЕСКД | Технические условия |
|  | РД 03-613-03 | Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов |
|  | ANSI Z400.1-2004 | Опасные химикаты – Оценка опасности, паспорт безопасности и предупреждающая информация на этикетках |
|  | EN ISO 14341: 2010 | Материалы сварочные. Электродная проволока и наплавленный металл применительно к дуговой сварке плавящимся электродом в защитном газе нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация |
|  | EN ISO 14175-2008 | Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов |
|  | EN 10204: 2004 | Металлопродукция. Типы документов об испытаниях |
|  | EN 14532-1: 2004 | Материалы присадочные. Методы испытаний и требования к качеству |
|  | EС 1907: 2007 | Правила регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ |
|  | ISO 14341: 2010 | Материалы сварочные. Электродная проволока и наплавленный металл применительно к дуговой сварке плавящимся электродом в защитном газе нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация |
|  | ISO 11014-1: 1994 | Паспорт безопасности для химической продукции |